## Slide 1
基于同步辐射谱学的典型金属及金属氧化物纳米颗粒 诱导氧化应激的巯基响应共性机制研究
开题报告
汇报人：鲍凯璐
日期：2026.10

## Slide 2
00
目录
2
01
研究背景与科学问题
02
研究对象与作用方式
03
研究内容与技术路线
04
创新性、可行性与进度
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 3
01
研究背景与科学问题
为什么要研究纳米颗粒与含巯基蛋白的作用？
3
纳米材料进入生物体系
药物递送、诊疗、食品与环境暴露使纳米颗粒与蛋白质优先接触，形成动态蛋白冠并发生溶解、离子释放和表面反应。
蛋白巯基是“反应枢纽”
Cys–SH 具有高反应活性，参与氧化还原稳态、金属配位、酶催化和信号转导；其状态变化可直接改变蛋白功能。
纳米毒理的机制缺口
总ROS或细胞活力只能描述结果，难以解释不同材料的上游路径和相同/不同的细胞结局。需要把材料化学与生物效应连接起来。
核心科学问题
不同纳米颗粒通过不同路径作用于含巯基蛋白，是否最终汇聚为可分型、可测量、可调控的巯基化学响应？
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 4
01
研究背景与科学问题
从共性机制看：Protein–SH 是材料效应与生物效应之间的桥梁
4
纳米颗粒
表面/溶解/缺陷/价态
界面过程
吸附、配位、ROS
巯基状态
–SH、S–S、M–S、S=O
蛋白功能
酶活、信号、稳态
细胞结局
氧化应激、死亡、适应
与纳米毒理 / 纳米生物效应的联系
纳米毒理
解释材料的早期分子事件：金属离子释放、ROS、蛋白氧化与细胞应激。
纳米生物效应
连接蛋白冠、受体/酶功能、抗氧化通路与细胞命运。
风险与设计
用表面包覆、溶解性和缺陷调节巯基响应，为安全设计和药用纳米材料优化提供依据。
意义：将“材料表征—界面化学—蛋白功能—细胞效应”统一到同一条可验证链条。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 5
01
研究背景与科学问题
含巯基蛋白不是单一家族，重点关注具有反应活性的 Cys–SH
5
氧化还原调控
Trx / Grx / Prx；维持细胞还原稳态
金属结合
MT / 锌指；金属稳态与应激响应
Cys依赖酶
GAPDH / PTP / PTEN；氧化可失活
氧化还原感应
Keap1–Nrf2；把氧化信号转为转录响应
胞外巯基
HSA-Cys34；反映系统性氧化应激
本课题的代表性模型
简单体系：Cys、GSH → 代表蛋白：GAPDH（必要时扩展 MT/PDI/Trx/Prx） → 细胞体系：Protein–SH、GSH/GSSG、ROS 与细胞命运
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 6
02
研究对象与作用方式
不同纳米颗粒的上游路径不同，巯基是共同的化学响应节点
6
材料/场景
主要作用方式
关键化学事件
纳米毒理意义
AuNP（药用/诊疗）
直接表面结合
Protein–Cys–S–Au
蛋白冠重塑、表面吸附
ZnO（环境/药用）
溶解/离子介导
ZnO→Zn²⁺→Cys–S
离子释放与金属稳态
CuO（环境）
配位 + 氧化复合
Cu²⁺、MT/GSH变化
早期Protein–SH氧化
Fe₃O₄（诊疗/环境）
ROS/Fenton间接氧化
Fe²⁺/Fe³⁺→ROS→Cys氧化
氧化应激与铁死亡
TiO₂（低反应性对照）
低ROS基线
避光、无紫外
排除非特异效应
拟重点讲解代表例子：ZnO 的“溶解—Zn²⁺—Cys配位”与 AuNP 的“直接 Au–S”对比。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 7
02
研究对象与作用方式
代表案例：ZnO 与 AuNP 体现两条不同的巯基作用路径
7
案例 A｜ZnO：溶解/离子介导
ZnO 在生物介质与酸性细胞区室中发生溶解，释放 Zn²⁺；随后与 Cys、GSH 或金属硫蛋白中的硫配体结合。 同步辐射可验证 Zn 的价态与 Zn–S 局部配位。
案例 B｜AuNP：直接表面 Au–S
暴露的 Protein–Cys–SH 可与金表面形成稳定 Au–S；蛋白自由巯基数量、表面包覆和颗粒可接近性决定结合强度。 S K-edge 可追踪巯基向金属–硫状态的转变。
为什么选择这两个例子？
ZnO
溶解性强，体现离子介导路径
AuNP
Au–S经典且机制清晰
共同问题
是否都引起Protein–SH重分配？
材料不同 → 上游机制不同；但是否存在可比较的巯基响应指纹，是本课题的核心。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 8
03
研究内容及方案
研究空白与创新点
8
研究空白 1
已有研究多为单材料、单终点，缺少跨机制统一比较。
研究空白 2
总巯基下降无法区分 S–S、M–S 与更高氧化态硫。
研究空白 3
材料理化性质与巯基状态、细胞命运之间缺少因果调控证据。
拟解决的创新点
01
统一横向体系
Cys/GSH—蛋白—细胞三级模型比较4+1种材料
02
谱学识别硫状态
S K-edge + 金属 K-edge XANES/EXAFS区分S–S、M–S与价态
03
机制可调控
通过表面包覆、溶解性、缺陷验证巯基氧化能否被调节
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 9
03
研究内容及方案
研究目标与总体假设
9
核心假设：不同纳米颗粒通过不同上游路径，汇聚为可分型的蛋白巯基化学响应，并决定后续细胞效应。
目标 1｜材料谱
完成粒径、形貌、晶相、ζ电位、价态、分散性及金属离子释放表征。
目标 2｜巯基分流
在 Cys/GSH 与 GAPDH 中区分 –SH消耗、S–S形成、M–S配位及蛋白功能改变。
目标 3｜细胞与调控
验证 Protein–SH、GSH/GSSG、ROS 与细胞命运；调节包覆/缺陷/溶解性。
预期产出：建立“材料特征—巯基状态—蛋白功能—细胞效应”的机制图谱。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 10
03
研究内容及方案
总体技术路线
10
Ⅰ
材料制备 与表征
Ⅱ
Cys/GSH 简化体系
Ⅲ
GAPDH等 代表蛋白
Ⅳ
细胞氧化 应激验证
Ⅴ
同步辐射 结构解析
逐级递进：从简单化学事件到真实生物效应，再用谱学完成结构证据闭环。
化学层面
–SH、Cys/cystine、GSH/GSSG、金属释放、ROS。
生物层面
Protein–SH、GAPDH活性、抗氧化通路、细胞活力/死亡。
谱学层面
金属 K-edge XANES/EXAFS；S K-edge识别S–S/M–S/氧化硫。
判定逻辑：共同响应？路径分型？材料性质能否调控响应？
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 11
03
研究内容及方案
阶段 I–II：材料表征与 Cys/GSH 巯基体系
11
材料表征
粒径/形貌（TEM、DLS） 晶相/缺陷（XRD、Raman） ζ电位、XPS、ICP-MS 介质中溶解与离子释放
巯基反应
NP + Cys/GSH，设置时间与剂量梯度；检测–SH、Cys/cystine、GSH/GSSG、ROS和金属释放。
关键对照
无NP；TiO₂低反应性对照；金属离子等量对照；抗氧化剂/螯合剂干预。
输出：每种材料的“巯基响应指纹”
直接Au–S
Zn–S配位
S–S形成
ROS氧化
低反应性
按等金属质量 / 等表面积双重归一化；至少3批独立制备，避免批次差异混入机制判断。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 12
03
研究内容及方案
阶段 III–IV：代表蛋白与细胞验证
12
代表蛋白：GAPDH
催化 Cys 对氧化敏感；检测 Protein–SH、GAPDH酶活和构象/聚集。若出现材料特异性，再扩展 MT、PDI、Trx/Prx。
细胞统一终点
Protein–SH、GSH/GSSG、ROS、线粒体状态、细胞活力；必要时区分凋亡/铁死亡。
因果干预
PEG/OEG屏蔽表面；调节pH/螯合剂降低溶解配位；改变缺陷/价态。观察巯基响应是否同步改变。
从“观察相关性”走向“验证因果性”
材料处理
NP种类/剂量/时间
分子响应
Protein–SH/GSH/ROS
功能响应
酶活/信号通路
细胞结局
活力/死亡/适应
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 13
03
研究内容及方案
同步辐射谱学：识别 M–S、S–S 与氧化硫状态
13
金属 K-edge XANES
Au/Zn/Cu/Fe价态、局部配位和颗粒到离子的转化；验证Zn–S、Cu–S等配位。
EXAFS
获得金属—硫/氧/金属键长与配位数，把“可能配位”推进到结构证据。
S K-edge XANES
区分巯基、二硫键、金属—硫与更高氧化态硫，建立硫化学状态指纹。
建议的样品优先级
ZnO
Zn²⁺/Zn–S
AuNP
Au–S
CuO
Cu–S/氧化
Fe₃O₄
Fe价态/ROS
对照
TiO₂
与常规总巯基检测互补：常规方法告诉我们“多少变了”，同步辐射告诉我们“变成了什么”。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 14
04
创新性与可行性
创新性与可行性
14
创新性
①跨机制建立统一横向比较；②以S K-edge与金属边谱学识别硫状态；③把表面包覆、溶解性和缺陷作为调控旋钮。
理论依据
已有研究支持 Au–S、Zn–S、金属离子/ROS与蛋白巯基的关联；Cys redoxome、MT、GAPDH等提供生物学基础。
技术可行
材料制备与常规表征成熟；Cys/GSH—蛋白—细胞逐级递进；同步辐射提供结构级证据。
风险预案
信号弱
延长时间/提高蛋白浓度；优先选择富Cys模型并进入S K-edge。
颗粒团聚
蛋白冠预孵育；按实际粒径和表面积归一化。
束流损伤
低温/短曝光/重复扫描；设置未照射对照。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 15
04
工作安排
研究进度安排
15
1–3月
4–6月
7–9月
10–12月
13–18月
材料制备与表征
Cys/GSH机制筛选
蛋白与细胞验证
同步辐射测试
论文与答辩
里程碑：完成材料机制指纹 → 代表蛋白验证 → 细胞因果证据 → 同步辐射结构证据。
开题报告｜鲍凯璐

## Slide 16
04
文献与来源
核心文献与图片/数据来源
16
[1] Ulrich K, Jakob U. Free Radic Biol Med. 2019;140:14–27. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2019.05.035. [2] Hanschmann EM et al. Antioxid Redox Signal. 2013;19:1539–1605. doi:10.1089/ars.2012.4599. [3] Awotunde O et al. Langmuir. 2020;36:9241–9249. doi:10.1021/acs.langmuir.0c01550. [4] Siriwardana K et al. J Phys Chem C. 2015;119:2910–2916. doi:10.1021/jp512440z. [5] Ivask A et al. Nanotoxicology. 2017;11:150–156. doi:10.1080/17435390.2017.1282049. [6] Rollin-Genetet F et al. Chem Res Toxicol. 2015;28:2304–2312. doi:10.1021/acs.chemrestox.5b00319. [7] Duan J et al. ACS Nano. 2016;10:524–538. doi:10.1021/acsnano.5b05524. [8] Wu H et al. J Food Drug Anal. 2014;22:86–94. doi:10.1016/j.jfda.2014.01.007.
图片与技术依据：同步辐射光束线公开技术说明；材料结构与机制图均为本报告自绘示意；校徽沿用“刘嘉莉开题ppt”模板。
文献清单为核心文献，正式提交前可按学校格式补齐全文献条目

## Slide 17
恳请各位老师批评指正
谢谢各位老师
鲍凯璐｜2026.10